扬州华建交通工程咨询监理有限公司

监理人员应知应会提纲要领

一、综合部分

101.熟悉并领会：各自的岗位职责；清楚：全面履行岗位职责是自己应尽的义务和享受权利的条件。

102.深刻理解“严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律”内涵，把“提供优质的技术咨询服务和严格的监督管理”作为监理工作宗旨，把实现“优质、安全、高效、环保”工程作为监理工作目标。

103.全面熟悉所在行业监理规范，如《公路工程施工监理规范》，理解“监理、巡视、旁站、自检、抽检”的含义，掌握施工阶段监理规范，能正确理解和运用。

104. 熟悉合同条款，尤其要理解项目专用条款背景和含义，熟悉工程情况，熟悉施工图纸和相应的施工技术规范。

105.熟悉本项目的工程划分情况和相邻专业的监理细则，掌握本专业监理细则、质量控制与检测方法；熟悉相应工序施工工艺和自检、报验、检查验收工作流程，强调只有上一道工序检查验收合格后才可进入下一道工序；要以监督施工单位质量保证体系和安全保障体系建立、完善和有效运行为重点，突出以“事前控制为主、事中检查纠偏和质量检验评定”为原则的主要工作方式。

106. 熟悉《公路工程质量检验评定标准》，理解“关键项目”含义;知晓分项工程质量检验包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分，能够正确进行分项工程质量评分和质量等级评定；谨记：只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对分项工程质量进行检验评定。

107.《建设工程质量管理条例》规定：监理单位不得与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量；不得将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。否则将：①处以50万元以上100万元以下罚款,降低资质等级或者吊销资质证书；②有违法所得的，予以没收；③造成损失的，承担连带赔偿责任。对造成重大质量事故的，无论身在何处仍应当依法追究法律责任（质量责任终身制）。

108. 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

(2)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

(4)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

109. 《建设工程安全生产管理条例》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

(2)滑坡和高边坡处理；

(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；

(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

(7)水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；

(8)爆破工程；

(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁、码头的加固与拆除；

(10)用电设备5台以上或总功率50kw以上的施工现场临时用电；

(11)其他危险性较大工程（如：垂直交叉作业；高处作业；起重吊装作业；大型设备安装拆卸；预应力结构张拉施工；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工）。

监理应编制相对应的监理实施细则。

110.安全生产人人有责，每一个监理人员应随时监督所监理施工区域和相关部位的安全环保措施是否到位，若未到位务必及时提出整改要求和履行报告职责。

111.知道：电工、焊工、起重信号工、施工现场专用机动车驾驶、登高架设、锅炉、压力容器、爆破、危险品等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；起重机械、锅炉、压力容器、压力管道、压力管道元件、场内专用机动车辆（叉车、搬运车、牵引车、推顶车）、电梯、安全附件及安全保护装置等特种设备（备注：特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施），使用单位应当建立安全技术档案，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，并在投入使用前或投入使用后30日内，向特种设备安全监督管理部门登记。监理人员应当对进场的特种作业人员和特种设备进行检查、监督，使之符合相关规定。

112.监督施工单位对每一个作业人员都要进行安全交底、安全教育、安全培训，并检查登记和记录情况是否符合相关规定和现场实际。

113.《江苏省公路水运建设工程总监负责制实施办法》规定：

总监应当对专监进行交底，专监应当对监理员进行交底和辅导；

专监应当按照与监理员签订的责任书对监理员的履约情况进行检查、考核，每月不少于一次，并将考核结果报总监；

总监应当按照与专监签订的责任书对专监的履约情况进行检查、考核，每季度不少于一次；

监理单位应当按照与总监签订的责任书对总监的履约情况进行检查、考核，每半年不少于一次。

114.现场监理人员和现场施工技术人员的区别是什么？工作方法有什么不同？

参考答案：现场监理人员是依据监理合同对工程质量、安全、环保、费用、进度实施的监督和管理活动，要求施工单位按规范、设计施工，严把质量关，为工程负责；施工技术人员是按规范、设计要求指导施工，解决技术上出现的问题，做好足够全面的自检工作。监理人员的工作方法为：提示、巡视、检查、试验、旁站、确认；施工人员是按规范、设计要求指导施工，为确保工程质量、安全、进度探求施工工艺等。

115.无规矩不成方圆，监理人员应当知晓公司和所在项目的各项规章制度，并认真遵照执行。

二、路基部分

201.知晓术语：“路床、路堤、路堑、土石路堤、CBR、压实度”含义，路基填料相关规定。

202.了解路基工程所包括的分部工程内容，熟悉路基土石方和小桥及符合小桥标准的通道所包括的分项工程内容，掌握监理责任范围内正在实施的路基各分项工程质量检验内容、标准及方法。

203.知晓所监理范围内路基工程主要项目及其大致的设计数量，目前完成百分比，工程有哪些主要特点，施工方案审批情况，是否按照批准的施工方案施工。

204.掌握路基填筑前地基表层处理相关规定，检查验收要求。

205.熟悉路堤填筑相关规定，掌握不同填筑材料松铺厚度的确定方法、原地面纵坡大于12%或横坡陡于1:5时填筑方法、各个作业段接头部位的处理方法。

206.掌握影响路基压实度的主要因素有：土的性质、含水量、压实厚度、碾压遍数、地基或下承层强度、碾压机械。

207.了解不良地基通常处理方法，熟悉软基处理常用方法：粉（湿）喷桩法、水泥固化土、挖淤换填砂砾控制点。

208.熟悉路基填筑各个压实区层次划分及其压实标准，不同压实标准层的顶面必须进行压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡检测，路床顶还应进行弯沉、平整度和边坡检测，按照专业分工能熟练进行上述检测。

209.掌握规范对桥、涵及结构物后背回填关键要求：

（1）填料要求: 宜采用天然砂砾等透水性材料、二灰土水泥稳定土等无机结合料、粉煤灰等轻质材料等，不得采用含有泥草、腐殖质或冻土块的土，非透水性材料不得直接用于回填。

（2）分层厚度及压实标准：回填必须在隐蔽工程验收合格后方可进行；回填应分层填筑、分层压实，分层厚度宜为100～200mm；二级及二级以上公路，采用小型夯实机具时，回填的分层压（夯）实厚度不宜大于150mm；压实度应不小于96%。

（3）回填范围：应符合图纸要求。 图纸无规定时应按如下要求执行： 台背填土顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于2m； 拱桥台背填土长度不应小于台高的3 ～4倍；涵洞填土长度 每侧不应小于2 倍孔径长度。

210.熟悉涵洞基坑开挖的一般规定，知晓地基检验应包括：平面位置、尺寸和基底高程，承载力和地质情况是否与设计相符，基底处理和排水情况是否符合规范要求。

211.做好模板的进场检查和验收、每次使用前的除锈打磨和上脱模剂检查工作；进行模板安装前支架的牢固可靠检查，知晓模板安装后的检查内容，进行保护层厚度和模板安装可靠度检查；知晓砼浇筑前应进行哪些检查和进行哪些程序；浇筑过程要进行巡视或旁站，巡视和旁站要观察什么、作什么现场试验、要填写哪些表格、监理日记怎样写、写什么。要求知晓制取强度试件组数，会制作砼强度试块；砼拆模后要进行哪些外观检查、有几种常见质量问题、怎样处理、要作什么记录和要经谁同意才能进行；做好砼养护工作到位的检查督促记录。

三、路面部分

301.熟悉路面工程所包括的分项工程内容，掌握监理责任范围内正在实施的路面各分项工程质量检验内容、标准及方法。

302.知晓所监理范围内路面工程的结构层次及其设计数量，目前完成百分比，工程有哪些主要特点，施工方案审批情况，是否按照批准的施工方案施工。

303.知晓路面各个结构层施工前均需对下承层进行检查，熟悉各个下承层应检查的内容。

304.知晓二灰稳定土、水泥稳定土、综合稳定土底基层对材料土、石灰、粉煤灰、水泥的主要指标要求，施工时限要求，强度及压实度要求，熟悉施工监理的控制要点（参考监理细则从材料、拌合、碾压、养生等方面作答）。

305.知晓基层是路面工程的主要承重层，掌握水泥稳定碎石基层施工监理控制要点（参考监理细则从材料、拌合、摊铺、碾压、养生等方面作答）。

306.了解“底基层、基层、透层、封层、粘层、沥青混合料”术语的含义，熟悉路面面层常有的几种结构形式（提示：粗粒式沥青砼下面层、中粒式中面层、抗滑表层、细粒式上面层、水泥砼路面）。

307.铺试验路段的目的是什么？清楚：试验段属于监理旁站项目，相关专业人员应全过程旁站监督。

308.熟悉沥青混合料配合比并进行严格监控是试验检测人员的重要责任，试验检测人员应能大致目测沥青混合料的质量，对重要指标（矿料级配、沥青用量、马歇尔试验、浸水马歇尔试验、拌合温度）进行熟练检测并对结果做出正确判断。

309.按照专业分工熟悉沥青混凝土面层质量检验内容，能够进行面层实测项目检查和所检项目评定。

310.现场监理人员应掌握路面各结构层的摊铺、碾压、养护工艺参数，知道接头（缝）的处理方法。

四、桥梁部分

401.熟悉桥梁工程所包括的分部工程内容，掌握监理责任范围内正在实施的桥梁各分项工程质量检验内容、标准及方法。

402.知晓所监理范围内桥梁座数、名称、长度、跨数及跨径，桥梁下部主要构件种类（扩大基础、桩基、承台、细梁、柱、盖梁、支座、桥台基础、台身、台帽）和数量，梁的种类、主要结构形式及特点。

403.熟悉经审批的施工方案，详细了解施工工艺流程，按照监理细则相关要求、方法，监督施工单位按照批准的施工方案施工。

404.熟悉钻孔场地要求，钻孔平台、护筒埋设、钻孔方法控制要点，能正确进行钻孔过程巡视检查和记录，会成孔检查（孔深、孔径、孔倾斜度、沉淀厚度、泥浆性能指标）。

405.能正确进行桩基钢筋笼加工与安装质量检查，检查钢筋笼长度（注意总长度要扣除焊接长度）、直径，钢筋种类、数量、直径、间距，熟悉规范规定的钢筋加工、安装误差（注意钢筋骨架高程控制和再次对中检测），钢筋笼保护层厚度怎样控制、加固钢筋几米一道，监理日记写什么。检查钢筋笼吊装：检查吊装设备是否与方案中描述一致，是否办理进场手续，有没有操作证，有无专门指挥人员，吊装要经过专监同意，检测管安装了几根、材质有什么要求都应知晓并检查，钢筋笼安装应留有照片，对于分段入孔的每一段接头处应有明确的标识并留有照片。

406.桩基砼浇筑前应进行二次沉淀层厚度检查，符合要求后方可进入砼灌注程序，砼灌注应征得专监同意，要知道砼标号、开盘需经试验监理认可、浇筑过程要进行全过程旁站，要求掌握水下混凝土灌注施工监控要点并能清楚地记录：砼灌注起止时间，砼坍落度、泌水性等工作性能，导管悬高、埋深，混凝土标高、进尺，灌注过程中出现的问题及处理情况等。

407.严格桩的成品保护和检查，知道桩的成品检查包括：砼强度、桩位、完整性、桩头质量、桩顶高程和钢筋保护层厚度内容。

408.熟悉砼浇筑工艺，注意施工（或沉降）缝设置位置、防裂措施、保护层厚度检查；知道：砼应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层砼初凝或能重塑前完成上层砼，采用插入式或附着式振动器时分层厚度不宜超过30cm，表面振动器为15-25cm，砼自由倾落高度超过2m时应通过串筒、溜槽等设施下落，超过10m时应设置减速装置。监理应对到场砼的均匀性和坍落度等性能进行检查。

409.预制梁场的建设方案应经过审批，梁板预制、张拉、存梁台座和龙门吊轨道基础等有承重要求并影响安全的应附有计算书，后张法台座应设置一定的预拱度，监理应监督施工单位严格按照批准的方案实施。

410.熟悉预应力施工工艺，严格预应力管道（先张法预应力筋失效段）检查，掌握预应力张拉和压浆监控要点。知道不同束预应力筋张拉力和理论伸长量（结构专业工程师应进行复核审批），有几束钢铰线、每束几根，原材料和锚具要作哪些试验，送检了吗？加工要作哪些检查，怎样穿束，什么时候可以张拉、设备应有几套、标定了吗？有效期过了吗？两端张拉几人记录？表格有几张，监理记录什么？双控什么意思？张拉后要对梁体作哪些检查，封锚要达到什么条件？

411.熟悉预应力筋放张监理控制要点：

（1）板梁在达到规定的养护龄期后检查同条件试块强度，并与砼回弹仪测定强度值共同判定梁体强度（一般以同条件试件强度为准），如强度达到设计规定值即可放松预应力筋。

（2）预应力筋的放张顺序应符合设计要求，如设计未规定时应分批对称、相互交错的放张，一般是按先两边，后中间顺序进行放松。在预应力筋放张之前，应将限制位移的侧模、内模拆除。

（3）预应力筋放张后板外端头预应力筋一般用砂轮锯切断，严禁用氧炔焰或电弧切割。

（4）预应力筋放张后应检查板梁起拱值，起拱值应符合设计规定要求，如该值超出限制应查明原因后再预制生产。

412.掌握梁板安装监理控制要点：

（1）梁板的起吊、运输、装卸和安装时的混凝土强度，应符合图纸规定；装卸、运输及储存梁板时，其位置应正立，支承点应接近于梁板最后放置的位置；梁板在起吊、运输、装卸和安装过程中的应力应始终小于设计应力；在桥墩、桥台未达到图纸规定强度或75％设计等级(当图纸未规定时)时和其他方面未经专业监理工程师许可时，不得架设梁板。

（2）梁板应在正式起吊安装前，进行满载或超载的起吊试验，以检验起吊设备的可靠性，进一步完善操作方法。

（3）梁板应按吊运及安装次序顺号堆放，并有适当通路，防止越堆吊运。在梁板运输前承包人必须规划出车辆的行走线路，并安排专人指挥，现场监理巡视检查，发现违规时应立即停止，教育整改合格后方可继续进行。

（4）在梁板吊装时，应采取措施保持支座的正确位置，以保证支座安装的精度。梁板安放时必须仔细，使其就位准确且与支座密贴，就位不准时，或支座与梁板不密贴时，必须吊起，采取措施垫钢板和使支座位置限制在允许偏差内，不得用撬棍移动梁板。

（5）预制梁就位后应妥善支撑，特别是边梁，梁与梁之间暂用预埋筋连接，以保证梁体安装就位后的稳定，就位后应及时检查梁体的垂直度及梁端支承中线与支座中心线是否相重合，如超过规范规定误差范围，现场监理应要求承包人吊起重新安装。

（6）每一孔梁安装完毕，应进行检查，合格后进行横向钢筋焊接，确保整体稳定后方可进行架桥机过孔和梁的运输。

（7）梁板的起吊、运输和安装，事前必须进行技术和安全交底，责任到人，事中必须遵守相应的安全操作规程，有专人督查和指挥，注意跨路架梁的交通及安全管制。要求承包人建立龙门吊、提梁机、架桥机等起重吊装设备的日常检查维护制度，并在使用过程中认真实施，以最大限度地消除安全隐患。

413. 高度重视湿接头、湿接缝施工质量监控，因湿接头、湿接缝施工操作空间限，钢筋焊接工作量大，其施工质量的好坏直接影响到桥梁的使用寿命、运营成本和运营安全。监理应对钢筋焊接质量、预应力管道连接、砼养护进行严格控制和认真检查。注意先简支后结构连续梁各湿接头的钢筋连接、砼浇筑、预应力张拉和每一联的体系转换，要严格按照设计图纸给定的步骤和顺序进行，任何人不得擅自改变，以确保施工和结构安全。

414.熟悉支架上现浇梁式桥对支架的要求和规定，监理应严格监督施工单位按批准的方案实施。

415.了解拱桥、梁式桥的一般规定，了解“悬臂浇筑、悬臂拼装、挂篮、预拱度”概念。

五、安全与通病防治相关知识

（一）混凝土质量通病防治

501.表面缺陷

（1）蜂窝、麻面、孔洞

原因分析：

1）材料配合比不准确或搅拌不均匀；

2）模板表面粗糙或板面未清理干净，脱模剂涂抹不均匀或品种不当，砼浇筑前模板用水湿润程度不够；

3）对浇筑有一定高度的砼下料不当，造成砼离析；

4）砼浇筑后振捣质量差或漏振；

5）模板拼缝不严，或是砼浇筑时模板变形导致漏浆。

防治措施：

1）严格控制砼的配料用量和砼的搅拌时间，安排试验员旁站监督，掺外加剂以增加砼的和易性；

2）模板表面应平整，无粘附物，脱模剂涂抹要均匀，浇筑前应用清水湿润，并不留积水；

3）砼浇筑高度超过2m时，应采用溜槽或串筒，超过10m时应设减速装置，用锹入模时应翻锹入模，不得送锹入模，砼浇筑时发生离析或假凝的应作二次搅拌方可浇筑。

4）选用熟练的振捣工振捣，严格进行分层浇筑、分层振捣，振捣均匀，防止少振、漏振或过振。

5）模板拼装应丝严缝合，并加固牢靠，接缝较大处用胶粘带粘贴。

处理方法：

本节中所有通病的处理，承包人必须事先申报方案，经监理工程师批准后实施，在处理前应通知专业监理工程师进行检查确认，承包人应留下处理部位处理前后的照片，处理后的部位应及时认真养护到位，结束后需进行处理质量检查确认。

1）如果是小蜂窝，可先用水洗刷干净后，用1:2或2:5水泥砂浆修补；较大的蜂窝：先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后，支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实，较深的蜂窝如清除困难，可埋压浆管、排气管，表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

2）麻面主要影响美观，应加以修补，即将麻面部分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平，但应事先进行调色比对，尽量做到色泽一致。

3）将孔洞周围松散混凝土和软弱浆模凿除，用压力水冲洗，支设带托盒的模板，洒水充分湿润后用高强度等级的细石混凝土仔细浇灌捣实。如果孔洞较大，要经过有关人员研究，制定补强方案，方可处理。

（2）露筋

原因分析：

1）砼振捣时垫块移位，或垫块太少及厚度不够；

2）构件断面小，钢筋过密，石子级配不好；

3）砼坍落度较小，振捣不密实；

4）振捣棒撞击钢筋，使钢筋发生位移，造成露筋。

防治措施：

1）砼浇筑前垫足垫块，垫块应有足够的强度，厚度符合要求并固定到位；

2）控制石子粒径，浇筑接口处需用砂浆做引浆，在不改变水灰比的及水泥用量的情况下，可适当的掺入外加剂，增加砼的和易性；

3）适当放大坍落度至设计上限，便于振捣；

4）振捣棒尽量避开钢筋，无法避免处振捣后应使钢筋复位。

处理方法：

首先将外露钢筋上的混凝土渣子和铁锈清理干净，然后用水冲洗湿润，用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整；如露筋较深，应将薄弱混凝土全部凿掉，冲刷干净润湿，用提高一级标号的细石混凝土捣实。

（3）缝隙或夹渣

原因分析：

1）施工缝或变形缝未经接缝处理，未清除表面水泥浆和松动石子并充分湿润就灌筑混凝土；

2）施工缝处塑料、封堵或堵缝填塞物、泥土等杂物未清除或未清除干净；

3）混凝土浇灌高度过大，未设串简、溜槽，造成混凝土离析；

4）底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣。

防治措施：

1）认真按施工技术规范要求处理施工缝及变形缝表面；

2）接缝处杂物应清理干净并洗净；

3）混凝土浇灌高度大于2m应设串筒或溜槽，接缝处浇灌前应先涂刷水泥浆或浇约20mm厚原配合比无石子砂浆，以利结合良好，并加强接缝处混凝土的振捣密实。

处理方法：

施工缝夹层不深时，可将松散混凝土凿去，洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆填密实；缝隙夹层较深时，应清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。

（4）缺棱及掉角

原因分析：

1）木模板未充分浇水湿润或湿润不够，混凝土浇筑后养护不好，造成脱水，强度低，或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时，棱角被粘掉；

2）低温施工过早拆除侧面非承重模板；

3）拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉；

4）模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均。

防治措施：

1）模板在浇筑前应充分湿润；

2）砼的拆模时间应严格按交底进行，防止因模板拆除过早而损坏棱角；

3）吊运模板，防止撞击棱角，运输时，将成品阳角用草袋等保护好，以免碰损。

处理方法：

缺棱掉角可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用1：2或1：2.5水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级混凝土捣实补好，认真养护。

（5）面层起粉状

原因分析：

1）砼配比中粉煤灰掺量较大；

2）标号偏低的水泥品种，其中混合料粉煤灰用量偏大；

3）由于粉煤灰密度小于水泥密度，当砼坍落度偏大，粉煤灰会被部分游离水带到砼表面；

4）拆模太早，养护未跟上，表面风干失水过快。

防治措施：

1）对面层要求较高的部位，尽量降低粉煤灰掺量，一般不要超过15%；

2）尽量使用标号较高的水泥，其中掺合料相对较少；

3）降低砼坍落度，减少砼中的游离水，避免粉煤灰被带出；

4）合理控制拆模时间，拆模后及时养护到位。

502.外形尺寸缺陷

（1）板面平整度差

原因分析：

1）混凝土浇筑后，表面仅用铁锹拍，未用抹子找平压光，造成表面租糙不平；

2）模板未支承在坚硬土层上，或支承面不足，或支撑松动、泡水，致使新浇灌混凝土早期养护时发生不均匀下沉及模板变形引起；

3）混凝土未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕；

4）模板本身平整度差或模板拼接不平顺出现错台。

防治措施：

1）板面应用平板，厚薄要一致，混凝土表面用2m长的铝合金刮杆赶平，砼必须在泌水后进行二次收面；

2）模板应有足够的刚度和符合要求的平整度，拼接处必须平顺并加固牢靠，防止模板产生较大的变形。

（2）构件变形

原因分析：模板支撑不够，或模板本身的强度和刚度不够，引起砼变形，或砼浇筑不按操作规定分层下料，也会造成跑模或较大的变形。

防治措施：

1）加强模板自身刚度；

2）加强模板的支承加固，防止胀模；

3）构件截面高度较大的模板中间应加设对拉螺栓，砼施工应分层下料振捣，防止侧压力较大造成跑模。

处理方法：

1）胀模的部位待混凝土强度增长至一定强度时，将胀模范围进行标识，标识后进行剔凿或打磨，使截面尺寸满足规范允许偏差范围之内，剔凿部位用水冲洗干净后，刷建筑胶，用同标号混凝土配合比的砂浆抹至设计面，养护。

2）对变形位置进行挂线，凸出部分进行剔凿或打磨，凹下部分视情节进行挂网抹灰找平或凿毛植入短钢筋支模灌高一级别细石砼。

（3）构件位移

原因分析：

模板及预埋件支设和固定不牢固造成移位，或放线误差较大。

防治措施：

1）采用闭合测量或量测，避免出现较大的误差；

2）加强模板的加固，防止模板产生移位。

处理方法：

1)偏差值不影响结构施工质量要求时,可不处理;只需进行少量局部剔凿和修补处理时,应适时整修。一般可用1:2或1:2.5水泥砂浆或提高一等级的豆石砼进行修补。

2)偏差值影响结构施工质量要求时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。

503.砼内在缺陷

（1）砼强度偏低或过高

原因分析：

1）配合比设计不当，配合比设计富余不足或过大；

2）砼用原材料质量不稳定，波动较大；

3）砼拌合操作不规范，计量不准、拌合时间不足、坍落度及和易性不符合要求；

4）现场浇筑振捣不规范；

5）养护不到位。

防治措施：

1）严格配合比设计和验证，确保有合适的富余系数，严格按试验室出具的配合比通知单并按现场砂石料的实际含水量换算成施工配合比进行砼拌制；

2）有稳定的料源，确保砼用材料质量合格稳定，料源发生变化时应重新进行配合比设计；

3）加强砼拌和站的管理，规范砼拌合操作，使拌制的砼质量完全符合设计要求；

4）认真进行现场砼浇筑的技术交底并加强砼浇筑过程管理和控制；

5）加强砼养护管理，要特别注意夏季的保湿养生和冬期施工的保湿保温养护。

处理方法：

1）受拉构件混凝土强度不足时的处理方法

混凝土强度不足对轴心受拉构件的承载能力不产生影响,故无需对受拉构件进行结构加固,但从耐久性的角度出发,应对开裂部分作表面密封修补处理。

2）受压构件混凝土强度不足时的处理方法

一般的轴心受压构件承载能力随着混凝土强度的不足几乎成正比下降。若混凝土强度不足的幅度较小,以致受压构件的承载能力下降不超过5%,或者按实测强度等级对原结构进行承载能力复核仍能满足设计使用要求,可以不作结构加固处理。否则,应根据结构受力情况和使用环境,进行结构加固处理。主要采用增大截面法、外包钢法、预应力法、外粘钢板法、外粘玻璃钢法、碳纤维(CFRP)加固法等,共同的特点是:加固截面或构件的应变,滞后于原截面或构件的应变,形成二次受力。经加固的结构总体承载力不是原结构抗力与加固部分的简单叠加,不同的加固方法有不同的理论与方法。

3）受弯构件混凝土强度不足时的处理方法

对于混凝土强度不足的受弯构件,通常可根据受弯构件在变形和裂缝方面的表现、混凝土的设计强度等级、配筋情况、混凝土强度不足的幅度(即前述的强度等级下降系数)及混凝土结构设计和使用的要求确定处理方案:

①当混凝土强度等级不足的幅度较小,构件控制截面的抗弯、抗剪承载能力下降的幅度均在5%以内时,可不进行结构加固处理。

②按实测混凝土强度等级对原结构进行承载能力和变形验算,若能满足设计及使用要求时,除了进行结构裂缝密封修补处理外,可以不作结构加固处理。

③若实测的混凝土强度等到级使得受弯构件的承载能力不满足上述①、②条的要求,则应进行相应的结构加固处理。常用的加固方法有:加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法、改变结构传力途径法、粘贴片材材料(钢板、碳纤维等)加固法等。

（2）钢筋保护层厚度合格率低

原因分析：

1）钢筋加工及安装尺寸超出允许偏差范围；

2）钢筋保护层垫块厚度、强度、数量不足，或放置的位置不对、固定不牢靠。

防治措施：

1）严格钢筋的加工和安装尺寸检查，确保符合规范和图纸要求；

2）严格按照图纸、规范和行业管理要求进行钢筋保护层垫块的设置，确保钢筋不位移，工前检查工作一定要认真到位。

504.砼裂缝

（1）干缩裂缝

原因分析：

砼养护不当，造成表面水分散失过快或采用了含泥量大的集料。

防治措施：

1）严格控制集料中的含泥量，尤其是梁板砼和高标号砼；

2）加强砼养护，防止表面水分散失过快造成干缩裂缝，砼养护期间应禁止干湿交替。

（2）温度裂缝

原因分析：

主要是由于砼内部和表面温度相差较大而引起。裂缝走向无规律，大面积结构温度裂缝往往是纵横交错，梁板类温度裂缝多平行于短边，贯穿的温度裂缝一般与短边平行或接近平行，裂缝宽度一般在0.5mm以下，表面温度裂缝多在施工期间出现，贯穿的温度裂缝在浇筑经2一3个月或更长时间发生。

防治措施：

1）冬期施工时应加强保温覆盖，防止内外温差过大；

2）夏季施工时应蓄水或不间断浇水养护，防止水分损失过快；

3）大体积砼应采取内部降温、降低水化热等措施。

（3）不均匀沉降裂缝

原因分析：

由于结构和构件下面的地基未经夯实和必要加固或受水浸泡，模板和支撑没有固定好，以及过早拆模或砼浇筑过快,均会引起不均匀沉降裂缝。

防治措施：

1）支承杆应落在硬基层上，落在土基上的杆件应垫通长厚木板，并作好周围的排水；

2）模板、支撑应经过验算并设置牢靠固定；

3）严格控制梁板底模拆模时间，拆模应以现场同条件养护试块强度为准，严格控制有底、腹、顶板的砼构件的腹顶板砼浇筑速度、顺序和振捣。

处理方法：

首先要查看工程的裂缝的宽度，一般不超过0.2mm的裂缝不需要处理；当结构所处的环境正常，保护层厚度满足设计要求，无侵蚀介质，钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm，在湿气及土中为0.3mm；沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高，必须处理。

1）表面处理法：

① 用胶拌灰浆对裂缝进行表面涂抹，适用于浆材难以灌入的细而浅的裂缝，深度未达到钢筋表面的发丝裂缝，不漏水的缝，不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。

② 当裂缝较细，数量不多时，可将裂缝用水冲洗后，用水泥浆抹补；如裂缝开裂较大较深时，应沿裂缝凿去薄弱部分，并用水冲洗干净，用1:2.5水泥砂浆抹补；此外，加压灌入不同稠度的改性环氧树脂溶液补缝，效果也较好。

2） 填充法：用水泥基防水材料直接填充裂缝，一般用来修补宽度大于0.3mm，深度较浅的裂缝，用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理，可采取开Ｖ型槽，然后作填充处理。

3） 灌浆法：适用于处理宽度大于0.3mm，深度较大的裂缝，利用压送设备（压力0.2～0.4Mpa）将补缝浆液（环氧树脂）注入砼裂隙，达到闭塞的目的。也可利用弹性补缝器将注缝胶注入裂缝，不用电力，十分方便效果也很理想。

4）结构补强法：因超荷载产生的裂缝、裂缝长时间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等。

（4）预应力超限裂缝。

原因分析：

1）超张拉或未按设计控制应力控制各束预应力筋；

2）梁体存放时临时支点不当造成跨中弯矩变小，在预应力作用下负弯矩相对增大；

3）存梁时间过长，反拱度过大。

防治措施：

1）严格按设计要求张拉各束预应力筋；

2）注意控制梁体存放时的临时支点位置，使之满足要求；

3）做好梁板预制与安装计划的协调，避免存梁时间过长，若需长时间存放，应采取加载预压措施，以控制反拱度过大。

（二）沥青面层质量通病防治

505.路面面层离析

形成原因：

①混合料集料公称最大粒径与铺面厚度之间比例不匹配；

②沥青混合料级配不佳；

③混合料拌和不均匀运输中发生离析；

④摊铺机工作状况不佳或未采用二台摊铺机。

防治措施：

①适当选择小一级集料公称最大粒径的沥青混合料，以与铺面厚度相适应。

②适当调整生产配合比矿料级配，使稍粗集料接近级本范围上限，较细集料接近级配范围下限。

③运料装料时应分至少三次装料，避免形成一个锥体使粗集料滚落锥底。

④摊铺机调整到最佳状态，熨平板前料门开度应与集料的最大粒径相适应，螺旋布料器上混合料的高度应基本一致，料面应高出螺旋布料器2/3以上。

506.枯料

形成原因：

①砂及矿粉含水量过高，致使细料烘干时，粗料温度过高。

②集料孔隙过多。

防治措施：

①细集料以及矿粉的存放应有覆盖，确保集料烘干前含水量小于7%（大致经验值）。

②混合料出厂温度超过规定时，应废弃。

③控制进料集料孔隙率，对孔隙率较大的粗集料，应适当延长加热时间，使孔隙中的水分蒸发，但应控制加热温度。

507.沥青面层施工中集料被压碎

形成原因：

①石灰岩集料压碎值偏大。

②粗集料针片状颗粒较多。

③石料中软石含量偏高。

④碾压程序不合理。

防治措施：

①选择压碎值较小的粗集料。

②选用针片状颗粒含量小的粗集料。

③控制碾压遍数，以达到规定压实度为限，不要超压。

④应按初压、复压、终压程序碾压，初压用钢轮，复压用胶轮，终压用钢轮碾压，碾压应遵循先轻后重，从低到高的原则进行。

508.沥青面层压实度不合格

形成原因：

①沥青混合料级配差；

②沥青混合料碾压温度偏低；

③压路机吨位小、压实遍数不够；

④压路机未走到边缘；

⑤标准密度不准。

防治措施：

①确保沥青混合料有良好级配。

②做好保温措施，确保沥青混合料碾压温度不低于规定要求。

③选用符合要求质量的压路机压实，压实遍数符合规定。

④当采用埋置式路缘石时，路缘石应在沥青面层施工前安装完毕，压路机从外侧向中心碾压，且紧靠路缘石碾压；当采用铺筑式路缘石时，可用耙子将边缘的混合料稍稍耙高，然后将压路机的外侧轮伸出边缘10cm左右碾压，也可在边缘先空出宽30-40cm，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于压实过的混合料面上再压边缘，减少边缘向外推移。

⑤严格马歇尔试验，保证马歇尔标准密度的准确性。

509.沥青面层压实不均匀

形成原因：

①装卸摊铺过程中所导致的沥青混合料离析，局部混合料温度过低；

②碾压混乱，压路机台套不够，导致局部漏压；

③碾压温度不均匀。

防治措施：

①装料过程料车应前后移动，运料车应覆盖保温。

②调整好摊铺机送料器的高度，使布料器内混合料饱满齐平。

③合理组织压路机，确保压轮的重叠和压实遍数。

510.沥青混合料残留稳定度不合格

形成原因：

①4#料粉尘含量过高，砂当量不合格。

②矿粉亲水系数不合格。

③沥青用量偏低。

④小于0.075mm部分与沥青用量的比例超标。

⑤试验方法不规范。

防止措施：

①选用合格的原材料施工。

②严格控制好沥青用量，确保油石比符合要求。

③规范试验操作方法。

511.沥青面层空隙率不合格

形成原因：

①马歇尔试验空隙率偏大或偏小；

②压实度未控制在规定的范围内；

③混合料中细集料含量偏低；

④油石比控制较差。

防治措施：

①在沥青拌和站的热料仓口取集料筛分，以确保沥青混合料矿料级配符合规定；

②确保生产油石比在规定的误差范围内；

③控制碾压温度在规定范围；

④选用规定要求的压路机，控制碾压遍数；

⑤严格控制压实度。

512.沥青混合料油石比不合格

形成原因：

①实际配合比与生产配合比偏差过大。

②混合料中细集料含量偏高。

③拌和楼沥青称量计误差过大。

④承包商设定拌和楼油石比时采用生产配比误差下限值。

⑤油石比试验误差过大。

防治措施：

①保证石料的质量和均匀性。

②对拌和楼沥青称量计进行检查标定，并取得计量认证。

③调整生产配合比，确保油石比在规定的范围内。

④按试验规程认真进行油石比试验。

⑤保证吸尘装置工作正常和矿料沥青用量的准确。

⑥计算每日沥青用量和集料矿料用量，以验证油石比是否满足要求。

513.沥青面层厚度不足

形成原因：

①试铺时未认真确定好松铺系数。

②施工时未根据每天检测结果对松铺厚度进行调整，摊铺机或找平装置未调整好。

③基层标高超标。

防治措施：

①试铺时仔细确定松铺系数，每天施工中根据实际情况进行调整。

②调整好摊铺机及找平装置的工作状态。

③下面层施工前认真检查下封层标高，基层超标部分应凿除部分基层，补好下封层，再摊铺下面层。

④根据每天沥青混合料摊铺总量检查摊铺厚度，并进行调整。

514.沥青面层平整度超标

形成原因：

①摊铺及找平装置未调整好致使松铺面不平整。

②摊铺过程中停车待料。

③运料车倒退卸料撞击摊铺机。

④下承层平整度很差。

防治措施：

①仔细设置和调整,使摊铺机及找平装置处于良好的工作状态，并根据试铺效果进行随时调整。

②施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料，确保摊铺连续、均匀地进行，不得中途停顿，不得时快时慢，做到每天摊铺仅在收工时才停机。

③路面各个结构层施工，均应严格控制好各层的平整度。

515.沥青面层污染

形成原因：

①交叉施工，运料车行驶滴油撒料造成路面污染。

②其它工程施工，回填或进行绿化工程时将土洒落到路面上造成路面污染。

③工程施工机械柴油泄漏。

④绿化浇水产生泥水污染。

防治措施：

①实行路面交通管制，规范施工车辆行驶路线，禁止车辆滴油撒料。

②边坡、压顶、隔离栅施工时，中央分隔带回填土或进行绿化工程时都应采取在沥青路面面层垫彩条布等隔离措施。

③中央分隔带浇水应喷洒。

④在沥青砼路面施工前尽可能完成会产生污染的工程。

516.沥青面层横向裂缝

形成原因：

①基层开裂反射到沥青面层。

②基层开挖沟槽埋设管线。

③通道沉降缝、搭板尾部与基层结合部产生不均匀沉降。

防治措施：

①加固地基，使用合格填料填筑路基或对填料进行处理后再填筑路基。

②在基层开裂处、接缝处、搭板尾部、通道沉降缝顶面灌浆并加铺玻纤网处治，再铺筑沥青面层。

517.沥青面层纵向裂缝

形成原因：

①地基沉降不均匀引起路基路面纵向开裂。

②地基填筑使用了不合格填料（如膨胀土、粉煤灰中的SO3超标），路基或底基层开裂反射至路面。

防治措施：

①规范进行软基处理，待沉降稳定后进行路面铺筑。

②做好材料的源头调查与管理，严格进料过程监控和进场检查验收，确保用于工程材料合格。

③在裂缝两边各挖除一定宽度基层，采用厚度不小于20cm的钢筋混凝土补平基层的措施等进行处理，其上加铺玻纤网处治，再铺筑沥青面层。

518.路面不均匀沉降

形成原因：

①软基处理不好造成路基产生不均匀沉降。

②软基处理后未待沉降稳定即填筑路基造成路基产生不均匀沉降。

③路基、路面底基层和基层压实度不够或不均匀。

防治措施：

①规范进行软基处理，待沉降稳定后进行路面铺筑。

②根据设计要求和沉降速率控制堆载预压时间，避免提前卸载。

③严格控制路基填筑的碾压以及路面基层、底基层的压实度。

519.车辙

形成原因：

①沥青用量偏高，热稳定性差。

②沥青混合料级配偏细，粗骨料处于悬浮状态。

③重载车辆的渠化交通。

防止措施：

①改善沥青混合料级配，形成骨架密实型结构。

②采用改性沥青，提高沥青混合料的高温性能。

520.坑塘

形成原因：

①基层强度不均匀或失去强度。

②沥青砼局部压实或强度不足。

③沥青砼局部渗水，产生水损坏。

防止措施：

①加强基层质量控制，提高基层强度均匀性。

②调整沥青混合料配合比，调整压路机配套组合。

521.唧浆

形成原因:

①沥青砼开裂或出现坑塘后水进入基础产生抽吸作用。

②基层表面强度不足。

防止措施：

①加强半刚性基层施工质量控制和做透封层之前的清扫冲洗工作。

②严格控制沥青下封层施工质量。

522.失去粘结力

形成原因：

①沥青混合料中集料和沥青的粘附性差。

②石料含泥量高，石料表面被泥浆裹覆。

③沥青路面空隙率过大，导致沥青长期受水侵害。

④沥青用量不足。

⑤石料被压碎或石料吸水性大。

⑥沥青拌合过程中温度偏高或沥青反复加热，产生老化。

防止措施：

①参加抗剥落剂。

②严格控制集料含泥量。

③完善沥青混合料配合比，调整压路机械组合，控制压实度。

④按施工配合比控制好沥青用量。

⑤严格控制沥青混合料拌合温度和沥青加热温度，避免沥青反复加热和高温长时间储存。

523.混合料计量不准确、级配不严格、拌合不均匀 
    防治措施：

（1）所有原材料均采用电脑自动计量，拌和站的计量设备应通过计量部门标定合格后方可投入生产使用，使用过程中要不定期的进行复检，确保计量准确。

（2）开工前物资部门应会同试验室考察砂石料源，选择供应能力强、质量合格、价格优惠的供应厂家供料。材料进场前应与试验监理一起对选定的材料进行检查验收和取样送检，试验合格经监理工程师认可后方可进料，坚决杜绝不合格材料进场。石料进场后，施工单位应及时给总监办试验室报检，并配合取样进行抽检，同时施工单位必须加强自检，按照自检频率进行检测。不同材料要严格分开存放，并设置分隔墙，避免相互混杂，粗集料要分层堆跺，以减少集料离析。

（3）拌和不均匀：严格控制搅拌时间。

524.路面层间控制不严，粘层油施工方法不当

病害成因及表现：

乳化沥青喷洒、浇洒不当，表面有赃物尘土，下雨时浇洒，乳化未破乳，水分未蒸发完就铺筑沥青层，造成不能完全粘结成整体。

预防措施 ：

（1）粘层乳化沥青要用沥青洒车喷洒，洒布车应符合规范要求。

（2）粘层乳化沥青要均匀洒布或涂刷，不要过量浇洒。

（3）路面上有脏物尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，要用水刷干净，待表面干燥后浇洒粘层乳化沥青。 
    （4）当气温低于10℃或正在下雨时，不得浇洒粘层乳化沥青。

（5）浇洒粘层乳化沥青后，应封闭交通，待乳液破乳、水分蒸发完后再铺筑沥青层。

525.路面碾压设备不配套，沥青路面碾压密实度不足

病害成因及表现 ：

（1）碾压设备不配套，方法不当碾压质量达不到要求。

（2）碾压温度、厚度、碾压程序和模式不符合要求。

（3）碾压速度不准确，碾压遍数得不到保证。

预防措施 ：

（1）选择压实生产率高的压路机,确保沥青混和料在规定的温度范围内碾压成型。

（2）机具的线压力大小可调，碾压前应根据碾压层的厚度,合理选择线压力大小。

（3）用轮胎压路机完成揉压动作。揉压可消除除路面和车辙和裂纹，提高路面的平整度和不透水性。

（4）压实设备必须配备自动洒水装置。洒水应雾化均匀，以防混合料在碾压轮上，同时避免料温下降过多。

（5）控制好碾压温度。碾压温度的高低，直接影响沥青混合料的压实质量。要求根据层厚和天气情况控制好最佳碾压温度。

（6）现场控制好压实程序和模式。压实程序一般分初压、复压、终压3个阶段，初压是为了整平和稳定混合料，是压实的基础；复压是使混合料密实、稳定、成型，混合料的密实程度取决于此；终压是为了消除轮迹，最后形成平整压实面。施工中，在碾压作业段的起终点要设有明显的标记，避免出现漏压。初压、复压、终压应按阶梯形作业。

（7）控制好压实速度和遍数。合理的压实速度，对减少碾压时间，提高作业效率具有十分重要的意义。在施工中，保持适当的恒定碾压速度是非常必要的。碾压速度不均匀，刹车和突然起步，都会引起路面推移。速度过低，还会使摊铺与压实工序不能很好的连接，影响压实质量，从而需要增加压实遍数来提高压实度。速度过快，会产生推移、横向裂纹等。选择碾压速度时：在保证沥青混合料压实质量前提下，最大限度提高碾压速度，从而减少碾压遍数，提高工作效率。一般速度控制，初压为2-2.5km/h；复压、终压为4-4.5km/h,复压时胶轮压路机可适当提高速度，但也不应该超过5km/h。

526.监理独立检测频率不足、数据失真

表现形式及根源 ：

（1）监理检测制度不完善，检测达不到标准要求，检测频率得不到保证。

（2）监理自身责任心不强，不能起到管理监督作用，不能独立抽检，抽检的数据失真（如路基、路面压实度检测选择了不具有代表性的点，进行了极不规范的检测），不负责任的签认。

（3）未按工序要求层层报验、层层抽检、降低标准、放松要求，出现空档、少检、漏检，相应的减少抽检频率减少达不到要求。

预防措施 ：

（1）首先保证检查内容逐项不漏，才能使足够抽检、检测、试验达到要求。

（2）建立健全的管理制度和质保体系，搞好现场检查、抽检。

（3）加强监理自身素质的提高，达到独立、客观公正的抽检，并确保抽检频率达到规范要求。

（4）监理人员要应定期对自己的抽检资料进行自检，做到心中有数，不能少检、漏检及违背规范要求的检测，如果发现确失，根据现场记录及时补齐。

（5）做到逐步逐级检测签认，不得越级签认。避免抽检的监理人员在不知情的情况下缺失抽检项。

（三）工程安全部分

527.建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为：高处坠落、物体打击和触电。

528.不同的作业环境要求佩带安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴红色的安全帽。

529.安全带主要应用于高处作业。

530.安全帽上的“D”标记表示安全帽具有绝缘的性能。

531.安全带的正确挂扣应该是高挂低用。

532.地下挖掘作业应穿防砸鞋。

533.锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表、水位表。

534.建设工程施工现场临时用电，按照三相五线制(也称TN-S系统)实行两级漏电保护的规定，合理布置临时用电系统。

535.三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。二级保护是指：总配电箱和开关箱装漏电保护。

536.施工用电检查项目包括：

外电防护、接地与接零保护、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置、用电档案九项内容。

537.所谓“接地”就是将电气设备的金属部分与大地之间用导体紧密连接，就叫接地。当电气设备发生短路故障时，外壳上的电流就会通过接地体向大地作半球形散开，距接地体越远，流散电阻越小，当距离达20m以外的地方，接地流散电阻已经变得很小（接近于零），可以忽略不计。我们通常所说的“地”，就是指零电位处。

538.漏电保护装置在电气设备及线路漏电时，它是保证人身和设备安全的一种保护装置。

539.电缆不应悬挂在风管或水管上，不得遭受淋水。

540.严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道、结构钢筋等金属物搭接代替地线使用。

541.电焊引起的火灾有以下种情况：

飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾。

542.气焊作业的安全要求是：乙炔瓶与氧气瓶之间距离应大于5m，乙炔瓶不准倒放，距明火应在10m以外。

543.电器设备必须要有保护性的接地、接零装置，并经常对其进行检查，保证连接的牢固。

544.在使用和维护焊机上应做好：

(1)焊机要有正常的工作条件和环境；

(2)焊机应平稳安放在通风良好、干燥，且设有防护棚的地方，同时防止剧烈震动和碰撞；

(3)受潮严重的焊机必须检修；

(4)避免和减少焊机超负荷运行。

545.乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于15米。

546.特殊脚手架和高度在20米以上的较大脚手架，必须有设计方案。

547.单排脚手架的搭设方法：

单排脚手架主杆与主杆间间距1.5M,大横杆间距1.2M,小横杆间距0.75M,单排脚手架小横杆伸入墙内不得小于24CM,伸出大横杆外不得小于10CM。

548.大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为70～80度。

549.基坑深度超过5米时应进行专项支护设计。

550.基坑施工时，对坑边荷载的规定：一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米，距离大于1.2米。

551.影响边坡稳定的因素有：(1)土的类别；(2)土的湿化程度，土内含水多，边坡容易失稳；(3)气候的影响使土质松软；(4)边坡上面附加荷载外力的影响。

552.沟槽边堆放管子应遵守如下要求：

(1)管子不能平行于沟槽；

(2)管近端距沟槽边的距离不小于2米；

(3)管子码放高度不超过2米；

(4)场地坚实平整，堆管打掩牢固。

553.按照国标《高处作业分级》的规定，高处作业的基本定义为：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

所谓“坠落高处基准面”是指在高处作业的位置发生坠落时，由于在可能坠落的范围内的各着落点，不一定都在同一水平面上，着落点越低，其坠落高度也越大。这里的基准面是指最低的着落点而言，即从作业位置的高度至最低着落点的垂直距离达到2m时，已构成高处作业的作业条件。

554.在施工现场，当高处作业中工作面的边沿没有围护设施，或虽有围护设施但其高度低于80cm时，这一类作业称为临边作业。对于临边作业必须按照要求搭设高度不小于1.2米的临边防护栏杆，防止发生人员和物料坠落。

555.兜网属于安全平网的一种，大孔安全网用做平网和兜网，其规格为绿色密目安全网1.5m×6m，用作内挂立网，由高密度聚乙烯加温抽丝编制而成。不易折断,安全可靠。用于建筑行业，防止人员或物料从高空平台上落下，它是预防坠落伤害的一种最基本的劳动防护用具。

556.高处作业的坠落范围应按如下方法确定：

任何物体自高处下落时，由于初始不是静止状态，所以往往物体不是垂直地面而是成抛物线轨迹落下，所以坠落的范围是随物坠落的高度而变化的。

当坠落高度为h时，其可能坠落范围半径为R：h为2～5m时，R为2m；h为5～10m时，R为3m；h为15～30m时，R为4m；h≥30m时，R≥5m。

557.建筑物高度大于24米还应搭设双层防护棚。

558.遇到6级以上的风天和雷暴雨天气不能从事高处作业。

559.电动葫芦的支承点应安全、牢固、确保能承受电动葫芦的额定起重量及电动葫芦的自重。

560.机械伤人的原因有：

（1）机械设备不符合安全要求；

（2）使用过程中防护不周，无防护设施；

（3）安全操作规定不完善和安全教育不够。